上海江沪钛白化工制品有限公司

分析检测结果

| 产品名称 | 纳米二氧化钛（锐钛型） |
| --- | --- |
| 送检日期 | 2018/8/7 |
| 报告日期 | 2018/8/9 |
| 产品批号 |  |
| 序 号 | 检 验 项 目 | 标准要求 | 检验结果 | 合格 与否 |
| 1 | 外 观 | 白色均匀粉末 | 白色均匀粉末 | 合格 |
| 2 | 二氧化钛含量 | 98～99.5% | 99.1% | 合格 |
| 3 | 晶 型 | 锐钛型 | 锐钛型 | 合格 |
| 4 | 粒度分布（D50) | ≤20nm | 15nm | 合格 |
| 5 | 比表面积（BET) | 60～110㎡/g | 76㎡/g | 合格 |
| 6 | 密 度 | 0.23～0.26g/cm2 | 0.24g/cm2 | 合格 |
| 7 | 水 分 | ≤2% | 1.6% | 合格 |
| 8 | 灼烧减重 | ≤3.5% | 2.9% | 合格 |
| 9 | PH | 5.5～6.5 | 6.4 | 合格 |

审核人:周超	         检验人:田红花