优质碳酸锰工业级

Excellent Manganese Carbonate Industrial Grade

分子式：MnCO3

Formula: MnCO3

| 收样日期：2016年01月02日 Get sample’s time:02-01-2016 | 检测单位：质检部 Department: Inspection Bureau |
| --- | --- |
| 碳酸锰 MnCO3 | 分析编号：160102YJ-TDMN1122 Analysis NO.:160102YJ-TDMN1122 |
| 批号：160102 LOT NO.：160102 | 检测日期：2016年01月02日 Inspection time:02-01-2016 |
| 项目 Item | 指标 Specs | 结果 Result |
| 含锰量(Mn) % | 44 min | 44.5 |
| 氯化物(Cl-) % | 0.05max | 0.01 |
| 硫酸盐(SO42-) % | 0.5 max | 0.02 |
| 325目筛余物 % 325 mesh sieve residue | 0.3 max | 0.25 |
| 钠 % Na | 0.04 max | 0.015 |
| 二氧化硅 % SiO2 | 0.05 max | 0.035 |
| 铝 % Al | 0.05 max | 0.01 |
| 钙 % Ca | 0.05 max | 0.05 |
| 砷 ppm As | 5 max | 1.38 |
| 铅 ppm Pb | 5 max | 4.0 |
| 镉 ppm Cd | 5 max | 4.62 |
| 以下空白 |

标准号:Q/SNBJ6-2016

检验人：张江林               审核人：王丽                 填报表: 陶云芳