检  验  报  告  单

Mixde pulp

| 品 名 Pruduct name | 木质素磺酸钙 Calcium lignosulphonate | 生 产 日 期 Manufacturing Date | 2014-12-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批 号 Lot No. | 201412 | 取 样 日 期 Sampling Date | 2014-12-26 |
| 数 量 Quantity | 12000KGS/ 480BAGS | 报 告 日 期 Report Date | 2014-12-26 |
| 检验项目 Item | 规 格 Specification | 结 果 Result | 备 注 Remark |
| 外 观 Appearance | 棕色粉末 Brown powder | 棕色粉末 Brown powder |  |
| 木质素含量 Lignosulphonate contents | 55%MIN | 58% |  |
| 干 物 质 Dry matter | 94%MIN | 95% |  |
| 水 份 Moisture contents | 6%MAX | 5% |  |
| 水不溶物 Water insoluble | 2.0%MAX | 1.5% |  |
| Ph值 Ph value | 4--7 | 5.5 |  |
| 灰分 Ash content | 16%MAX | 15% |  |

LAB TECHNICIAN:

# Text boxes

CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

This is to certify the we ,the undersigned ,have inspected the quality of the above mentioned goods and found the result of inspection as follows: