鞍豪实业（上海）有限公司

金红石钛白粉R-9008技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 指标 | 结果 |
| TiO2的质量分数>= | 92.0 | 94.9 |
| 105摄氏度挥发物分数<= | 0.5 | 0.3 |
| 水溶物的质量分数<= | 0.3 | 0.2 |
| 筛余无（45um）的质量分数%<= | 0.05 | 0.03 |
| 颜色（L\*）>= | 95.0 | 96.5 |
| 散射力>= | 100 | 108 |
| 水悬浮液PH值 | 6.0~8.5 | 7.6 |
| 吸油值，g/100g | 23 | 21 |
| 电阻,>= | 50 | 88 |
| 金红石含量。>= | 98 | 99 |
|  |  |  |