阴离子聚丙烯酰胺（APAM）化学式[CH2CHCONH2]m-[CH2CHCOONa]n，外观为白色粉粒，具有水溶性好、溶解快、用量小、效果佳等一系列优点，主要用于处理以无机物固体为主的中性或者碱性悬浮液。阴离子聚丙烯酰胺在铸造和金属制造工业中用于平炉气体洗涤水的净化、粉末冶金厂和酸洗厂废水的澄清，电解液的净化和电镀废液的澄清。在城市和工业废水处理中用于增强对废水中悬浮固体、BOD及磷酸盐的去除效果。在生活废水处理中用于表面水澄清、冲洗废水的澄清和滤液调整等过程。在采矿中用于洗煤水澄清和浮选尾矿、精煤过滤、尾矿脱水，浮选尾矿澄清、精矿增稠和过滤。

阴离子聚丙烯酰胺的使用方法及注意事项：

1.使用时，应针对不同污水和不同应用工艺，通过小型试验确定最佳投量以达到最佳效果，先配成一定浓度均匀溶液（0.1%）经稀释成稀溶液后使用。

2.配制阴离子聚丙烯酰胺水溶液时应在搪瓷、镀锌、铝制或塑料桶内进行为佳。

3.溶液时应注意将产品均匀地缓慢的加入并搅拌，避免结大团快，溶液适宜在室温下配制，适当加温(<60℃)可加速成溶液。应当避免长时间过剧的机械剪切，以免降低使用效果。

4.溶液一般即配即用，尽量避免隔天使用，最多不超过三天。

5.固体产品避免撒在地上，以防产品吸潮后使地变滑。

阴离子聚丙烯酰胺的技术指标：

| 分析项目 | 水解度 | 分子量（万） | 不溶物含量 | 固含量 | 残余单量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析结果 | 10-40% | 500-2500 | ≤0.2% | ≥90% | ≤0.025% |

包装：25Kg/袋，内衬塑料袋、外为贴塑牛皮纸袋双层包装，防尘，防潮，有效储存期2年。

阴离子聚丙烯酰胺用途广泛，可作为絮凝剂，增稠剂、粘合剂、造纸印染助剂等用于生产生活中的各个方面，故又称百业助剂。