**检验报告单（Certificate of Analysis）**

报告编号（Report No.）： HRB/JY-1706-10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称**  **Product** | **二乙基甲苯二胺（DETDA）** | | | | |
| **批号**  **Lot No.** | **HRB201706** | **地区**  **Area** |  | | |
| **净重/桶**  **N.W/DM** | **200kg** | **毛重/桶**  **GW/DM** | **219kg** | **数量**  **Quantity** |  |
| **检测项目**  **Analysis item** | **标准值**  **Standard value** | | **实测值**  **Measured value** | | **备注**  **Remarks** |
| **外观**  **Appearance** | **淡黄色透明液体**  **Light yellow liquid** | | **淡黄色透明液体** | |  |
| **二胺含量（%）**  **Assay** | **≥97.5** | | **99.2** | |  |
| **TDA含量（%）**  **TDA Assay** | **≤0.1** | | **未检出** | |  |
| **水分（%）**  **Water content** | **≤0.1** | | **0.01** | |  |
| **胺值（mgKOH/g)**  **Amine Value** | **625-635** | | **630** | |  |
| **色度**  **Color value** | **铂钴比色法**  **Platinum+cobalt method** | | **350** | |  |
| **结论**  **Result** |  | | | | |
| **报告日期**  **Date** | **2017年06月10日** | | **质检专用章**  **（Quality inspection seal）** | | |
| **检验**  **Inspection** |  | |
| **审核**  **Review** |  | |