Certificate of Analysis 质量分析报告

Product Name 品名：Sodium Percarbonate 过碳酸钠

Chemical Formula 化学式：2Na2CO3.3H2O2

Molecular Weight分子量:  314.02

CAS 编号：15630-89-4

客户：

Batch NO．批号：                            Quantity 数量：

| Test Items 测试项目 | Specification 规格 | Results 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| Appearance 外观 | White, freely flowing granule 白色自由流动颗粒 | Pass |
| Available Oxygen 活性氧, % | ≥13.5 | 13.70 |
| Loss on drying 干燥失重，g/L | ≤2.0 | 1.10 |
| pH Test (30g/L,25°C) pH值 | 10～11 |  |
| Bulk Density 堆积密度, g/L | 700-1200 |  |

Reported by  分析人：

Approved by  复核人：

Date       分析日期：