上海牧泓实业有限公司

检验报告单

| 品名 | 硼酸 | 级别 | 4N高纯 | 批号 | 20151106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 白色结晶粉末 | 数量 | 100KG | 日期 | 11-06 |
| 序号 | 检验项目名称 | 技术要求（%） |  | 检验结果（%） | 结论 |
| 1 | 含量 | 99.95-100.5 |  | 99.99 |  |
| 2 | 铁(Fe) | ≤0.0005 |  | ＜0.0005 |  |
| 3 | 钙（Ca） | ≤0.002 |  | ＜0.002 |  |
| 4 | 氯化物(Cl) | ≤0.001 |  | ＜0.001 |  |
| 5 | 砷（As） | ≤0.0001 |  | ＜0.0001 |  |
| 6 | 钠（Na） | ≤0.0002 |  | ＜0.0002 |  |
| 7 | 硫酸盐（SO4） | ≤0.005 |  | ＜0.005 |  |
| 8 | 水不溶物 | ≤0.005 |  | ＜0.005 |  |
| 9 | 重金属(Pb) | ≤0.0005 |  | 0.0002 |  |
| 结论 |  |  |  | 合格 |  |

审核人：                  核对人：                     质检专用章：