产品质量检验报告书

| 产品名称：磷酸铝 | 指标名称：试剂级 |
| --- | --- |
| 样品数量： | 生产批号： |
| 检验日期： | 外 观：白色粉末 |
| 检 验 项 目 | 检 验 结 果 |
| 含量 % | 98.2 |
| 硫酸盐（SO4） | 0.01 |
| 重金属（Pb） | 0.005 |
| 水溶性物质 | 1.8 |
| 盐酸不溶物 | 0.05 |
| 检验者: |  |
| 鉴定意见： 辽宁硼达科技有限公司 |  |