沈阳泰欧克化工有限公司

产品检验报告单

| 品名 Commodity | 3000目轻质氧化镁 |  | 包装物 Package | 纸质复合袋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 Quantity | 25公斤/包 |  | 生产日期 Date ofProduct |  |
| 检验依据 Inspection Basis | GB/T15343-94 GB/T15344-94 |  |  |  |
| 检 验 项 目 及 结 果 | 物理指标 |  | 化学指标 |  |
|  | 项目 Item | 实测值 Actual Value | 项目 Item | 实测值 Actual Value |
|  | 白度 Whitenese | 85 | 二氧化硅 SiO2 | 5.74 |
|  | DMP白度 |  | 氧化镁 MgO | 90 |
|  | 烧失量 Loss on lgnition | 5.62 | 氧化钙 CaO | 1.23 |
|  | 水份 Moisture | 0.32% | 三氧化二铝 AL2O3 | 0.54 |
|  | 325Mesh筛余量 Retention | 0.01% | 三氧化二铁 Fe2O3 | 0.26 |
|  | 平均粒径 Aug.Particle Size | 3.12μm | 重金属 |  |
|  | 松散比重 Bulk Density | 0.38g/ml | 活性 | 67.19 |
|  | 吸油量 Oil Absorption | 35g/100g | 水溶物 | 1.2 |
|  | PH值 | 7.9 |  |  |

结论：合格

Result:

品管员：周成       审核：王敏        检验日期DATE