# 乙二醇叔丁醚（ETB）环保型低味醇醚溶剂

一、物理性质：

| 分子量: | 118.18 | 相对密度(水=1): | 0.903 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凝固点/℃: | &lt; -120℃ | 引火点（闭）/℃ | 50 |
| 点火温度 /℃ | 417 | 折光率/Nd20 | 1.4156 |
| 表面张力/（20℃ ）Pa | 2.63 | 蒸气压/（20℃ ）Pa | 213.3 |
| 蒸发潜热/J.(kg.K)-1 | 414.5×10 3 | 挥发速率 (以正丁酮=100) | 19 |
| 粘度/（20℃ ）Pa.s | 4.23×10ˉ3 | 溶解度参数 | 9. 35 |

二、质量标准

| 序号 | 项 目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 | 无色透明 |
| 2 | 含量 % | ≥98.0 |
| 3 | 酸值mgKOH/mg | ＜0.30 |
| 4 | 色度（铂-钴色号） | ≤30 |
| 5 | 沸程℃ | 152 |
| 6 | 水分含量 % | ＜0.10 |

三、产品特性

ETB乙二醇叔丁基醚较乙二醇单丁醚EB（BCS）防白水更环保，极低气味，低毒性，低光化学反应性，对皮肤刺激性温和，与水相溶性好，也是良好的表面活性剂。

BCS防白水的水溶液达到某温度点时出现分层, 而ETB水溶液始终呈均相, 对水亲和力好, 用ETB 作溶剂的涂料、油墨贮存稳定性好，对胶乳涂料分散稳定性好，与多数树脂，有机溶剂相溶，可广泛用于涂料，油墨，清洗剂，纤维湿润剂，增塑剂，有机合成中间体，脱漆剂，表面活性剂等许多领域。

四、主要用途

- 最近被加入的企业

名片夹还没有企业信息，赶紧查看企业联系方式加入吧！

乙二醇叔丁基醚 印田

溶解性:可与多数有机溶剂混溶,可溶解氨基/硝基/醇酸/丙烯酸等树脂.在室温(25℃)下可与水混溶.

1.ETB乙二醇叔丁基醚主要用于水性体系的溶剂，在乳胶水分散涂料中,因本溶剂的HLB值接近9.0, 其在分散体系中的功能起着分散剂/乳化剂/流变剂/助溶剂的作用，对水性涂料中乳胶涂料，胶体分散涂料及溶解型水溶液树脂涂料性能好，用于建筑物内外墙涂料，汽车底漆，彩色马口铁等领域。

2.在黑氨基漆和特黑丙烯酸漆时，用ETB浸泡过的高色素炭黑，其研磨时间可缩短一半以上，而且涂饰后的油漆外观更加平整与光滑.

3.也可用作流平剂及消泡作用，提高水分散涂料的干燥速度,平整度,光泽度,附着牢度.由于其叔丁基结构,使其具有较高的光化学稳定性及安全性，可消除漆膜的针孔，小颗粒及气泡。用本溶剂制成的水分散涂料,有良好的储存稳定性,特别是冬季低温的条件下.

4.用ETB乙二醇叔丁基醚作为溶剂制成的油墨,或作为稀释分散剂用于印刷油墨中,可大大提高油墨的流变性,提高高速印刷的质量及光泽度,附着力.

5.ETB乙二醇叔丁基醚作含溶剂的纤维萃取剂，可把含76%矿物油的聚乙烯纤维用ETB萃取，经萃取后纤维中矿物油含量降至0.15%.

6.ETB乙二醇叔丁基醚也可用Ti(OBu)4加入1,3-二氨基异二氢吲哚的ETB溶液中，在130℃搅拌3h,制得87%纯度的氧化钛酞菁染料，由多孔氧化钛酞菁与ETB制成的晶状氧化钛酞菁，可用作照相光感敏器，它对长波光具有高敏感性。

7.环氧丙烷与ETB的KOH反应，后处理，得到聚氧丙烷单叔丁基醚，是一种理想的高效家用清洁剂。

8.用ETB作电阻液的炭膜电阻，表面光滑平整，可消除针孔及厚边的不良现象，改善了电器元件的性能。

毒   性:低毒.低刺激性.低气味性。

国外应用：乙二醇丁醚在国外已应用多年，由于近十年来的研究发现其毒性及对人体健康的影响，已渐被低毒的乙二醇叔丁基醚所取代。美国，日本，欧洲已大量应用于汽车及建筑涂料，特别是水分散涂料。

【包装及储存】180kg/桶          需要储存于阴凉、通风仓库内，禁止明火。