产品质量检验报告书

| 产品名称:三氧化二硼 | 企业标准：QJ/YH02·07-89 |
| --- | --- |
| 取样数量： | 生产批号： |
| 检验日期： | 外 观：白色粉末 |
| 检 验 项 目 | 检 验 结 果 |
| 氧化硼(B2O3) （%） | 98.50 |
| 硫酸盐 （%） | 0.2 |
| 氧化铝（AL2O3） （%） | 0.12 |
| 氯化物 （%） | 0.09 |
| 水不溶物 （%） | 0.2 |
| 平均粒度 目 | 800 |
| 检验者: |  |
| 鉴定意见： |  |