新型增塑剂

<可代替，DOP，DBP，DOTP，ATBC。无色无味，不冒油，质量稳定>

本品是一种新型环保增塑剂，是从多种植物里萃取，在一系列催化剂的作用下酯化生成的一种新型环保无毒增塑剂，此产品克服了市面上环氧类增塑剂添加量少，容易冒油的主要问题，本产品与DOTP 1:1比例混合使用优于单独使用DOTP。同时大幅度的降低企业的生产成本，提高企业产品的市场竞争力.

本品通过Rohs，Pahs认证，可与ATBC（乙酰柠檬酸三丁酯）混合使用，降低企业出口欧盟产品的成本。

一、产品用途：

可广泛用于聚氨酯、聚氨酯鞋底原液  聚氨酯双组份防水涂料  聚氨酯粘合剂  聚氨酯人造革  聚氨酯跑道、PVC输送带、涂料、电缆料、人造革、门窗与车窗密封条、软硬管材、塑料凉鞋、泡沫凉鞋、软板、胶水、粘合剂、装饰材料、发泡硬板等一切使用增塑剂的产品中，可以降低企业30%以上的生产成本。

二、产品使用特点：

1、本品与DOTP匹配使用效果最佳。

2、匹配使用后产品韧性、伸缩性、优于单独使用。

3、与PVC分子相溶性好,有效抑制冒油。

4、增加产品的抗寒性，冬天正常使用。

5、不需改变配方和工艺,提高增塑效果。

6、在保证产品质量的同时，降低大量的生产成本。

7、在聚氨酯材料中，不参与聚氨酯原液的反应，只起到一个填充与柔化剂的作用。

三、合成植物酯性能指标：

| 项 目 |  | 合成植物酯 |
| --- | --- | --- |
| 色泽<Pt-Co法> |  | 50~90 |
| 比重D |  | 1.09~1.12 |
| 闪点<开皿式> |  | 190~200 |
| 酯含量% |  | 99 |
| 热稳定性 |  | 70分钟 |
| 增 塑 性 能 | 煤油抽出损失(%24h230) | 3 |
|  | 伸长率% | 276 |
|  | 挥发损失(%24h) | 0.25-0.6% |

联  系  人：屈振洋	                           联系电话：15950182029