粉末涂料专用聚酯 EST-903G

一、应用：

EST-903G（耐高温）是饱和羧基聚酯树脂，主要用于93：7的聚酯/TGIC粉末涂料体系。

二、产品性能：

卓越的耐高温性，良好的流平性、良好的机械性能；良好的储存稳定性，无霜聚酯。

三、产品技术指标：

| 型号 | EST-903G（耐高温） | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 淡黄色透明固体 | 目测 |
| 酸值（mgKOH/g） | 33±5 | ASTM D1613 |
| 软化点（℃） | 110±10 | 环球法 |
| 玻璃化温度（℃） | 68±1 | ASTM D3418 |
| 粘度（P/220℃） | 40~60 | ASTM D4287 |

四、粉末参考配方：

| 材料名称 | EST-903G（耐高温） | TGIC | 流平剂 （PV88） | 沉淀钡 | 炭黑 | 光亮剂 | 安息香 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配方 | 558 | 42 | 10 | 373 | 7 | 7 | 3 |

五、制粉工艺条件（双螺杆挤出机）：

料筒温度：110~120℃                   螺杆温度：80~90℃

转速：500~1200rpm                     粉末粒径：≤100um

六、烘烤条件: 200℃/10min

七、涂膜基本性能（涂膜厚度60~80um）：

光泽（60°）：95%         ；          冲击强度（正、反）：≥50Kg.cm

铅笔硬度：1H             ；          附着力（划格法2mm级）：0

弯曲试验（Φ2mm）：通过   ；

耐温性（300℃/1h）：保光率≥90%

八、包装与储存：

1．本产品聚乙烯袋包装，每袋净重25千克。

2．在30℃以下通风干燥处储存，避免曝晒，贮运过程中防雨淋。

九、保质期：

在按规定贮运及原封状态下，本产品保质期为半年。

十、使用说明：

1．本公司之产品在出厂前均经过严格检验，但由于我们无法充分估计所有客户之差异，因此敬请客户在使用前充分确认使用效果。

2．本公司可根据客户具体要求进行专配，确保客户的实际使用效果。

3．详细技术问题欢迎与我公司技术部联系。

4．本说明书公布日期：2016年8月