**宸邦可再分散性乳胶粉产品规格**

**产品规格:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | C-9080 | C-9050 |
| 外观 | 白色粉末、可自由流动 | |
| 固含量 | ≥98% | ≥98% |
| 灰份(1000℃) | 10±2% | 10±2% |
| 堆积密度g/l | 400-600 | 400-600 |
| 平均粒径μm | ≥80 | ≥80 |
| 50%水溶液粘度pas | ≥10 | ≥10 |
| Ph值 | 6-8 | 6-8 |
| 最低成膜温度 | 4℃ | 2℃ |
| 玻璃化温度（tg） | 2℃ | 2℃ |
| 保护胶体 | 聚乙烯醇 | 聚乙烯醇 |
| 用途 | 通用（抹面） | 粘结性好 |