Cobalt Sulfate

| Co(≥) | Impurity of content（≤%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Fe | Ca | Mg | Cu | Mn | Zn | Pb | Na | As | Cd | water insoluble |
| ≥20.66 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.001 | 0.0010 | 0.010 |