非离子聚丙烯酰胺化学式[CH2CH(CONH2)]n，是一种线型高分子聚合物，外观为白色粉粒，具有水溶性好、溶解速度快、实际用量小、分子量分布窄等优点。非离子聚丙烯酰胺用于纺织工业助剂，当添加一些其他化学品时可配制成化学浆料，用于纺织上浆，以提高粘着性，渗透性和脱浆的性能，使织品具有防静电性，减少上浆率，减少绞浆斑；采矿工业中, 通常使用大量的水, 最后常须回收水中有用固体物，并将废水净化回收使用，而应用非离子聚丙烯酰胺絮凝剂，可促进固体的下沉，液体的澄清和泥饼的脱水，从而可提高生产效率，减少尾矿流失和水的消耗，降低设备投资和加工成本，并免除环境污染；非离子聚丙烯酰胺可以减少泥土着色、管路堵塞、泵的维修以及河水污染, 提高生产能力，回收煤粉和提高过滤速率， 还可以使水彻底澄清；在电解精炼工艺中, 可使金属沉淀匀化, 使镀层更加光亮，提高电流效率；在无机纤维泥浆(石棉-水泥制品)中可使成型的石棉-水泥制品排水性得到改善,使石棉板坯料的强度提高；在绝缘板中，可提高添加剂和纤维的结合能力；可作保鲜膜和农用薄膜的添加剂；非离子聚丙烯酰胺的复合材料可作矿床、池塘、水坝、地基的灌浆材料；在土壤改良中可以增强土壤团粒结构的坚固性，增加土壤的含水量及土壤结构的承载负荷；用作污水处理絮凝剂，尤适用于显酸性的悬浮液，这时NPAM起吸附架桥作用，使悬浮的粒子絮凝沉淀，达到净化水的目的。

非离子聚丙烯酰胺技术指标：

| 分析项目 | 分子量（万） | 固含量% | 不溶物含量% | 溶解时间 | 残余单量% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析结果 | 300-1500 | ≥90 | ≤0.2 | ≤90min | ≤0.025 |

非离子聚丙烯酰胺使用方法及注意事项：

1.使用时，应针对不同污水特征，通过小型试验确定最佳投量以达到最佳效果，应先配成一定浓度均匀溶液（0.1%）经稀释成稀溶液后使用。

2.配制非离子聚丙烯酰胺水溶液时应在搪瓷、镀锌、铝制或塑料桶内进行为佳。

3.溶解时应注意将产品均匀地缓慢的加入并搅拌，避免结成团块影响效果，溶液适宜在室温下配制，适当加温(<60℃)可加速成溶液。应当避免长时间过剧的机械剪切，以免降低使用效果。

4.溶液一般即配即用，尽量避免隔天使用，最多不超过三天。

5.固体产品避免撒在地上，以防产品吸潮后使地变滑。

包装：25Kg/袋，内衬塑料袋、外为贴塑牛皮纸袋双层包装，防尘，防潮，有效储存期为2年。

非离子型聚丙烯酰胺是聚丙烯酰胺产品系列中使用量较少的品类，但在一些具体行业领域内其具有不可替代的位置，如在处理酸性污水时，净水效率比阳离子及阴离子高数倍。

非离于性PAM类絮凝剂由于不带离子型官能团，因此，与阴离子型PAM类絮凝剂相比具有以下特点:絮凝性能受废水pH值和盐类波动的影响小;在中性或碱性条件下，其絮凝效果(沉降速度)不如阴离子型，但在酸性的条件下却优于阴离子型;絮体强度比阴离子型高分子絮凝剂的强。