产品质量检验报告书

| 产品名称：六方氮化硼 | 企业标准：QJ/YH02·08-89 |
| --- | --- |
| 样品数量：1kg | 生产批号：160406 |
| 检验日期：2016-4-6 | 外 观：白色粉末 |
| 检 验 项 目 | 检 验 结 果 |
| 氮化硼 (BN) （%） | 99 |
| 游离氧化硼 （%） | 0.5 |
| 氧化钠（Na2O） （%） | 0.10 |
| 氧化镁 (MgO) （%） | 0.018 |
| 平均粒度 um | 0.3-0.5 |
| 检验者: |  |
| 鉴定意见： |  |